Техническая информация

Objekt Renofix

Матовая, акриловая краска для внутренних работ с высокой степенью белизны и хорошей укрывистостью, экологичная, разбавляемая водой.

Описание материала

Назначение:

Objekt Renofix – белая дисперсионная краска с хорошей укрывистостью для внутренних работ. Предназанчена для создания устойчивых, матовых покрытий для стен и потолков.

Свойства:

- Экологичная

- Водоразбавляемая

- Не препятствует диффузии.

- Легкая в применении.

- Высокая укрывистость.

- Высокая степень белизны.

Связующее:

Дисперсия на основе синтетических смол .

Плотность:

ок. 1,64 г/мл

Размеры упаковки:

10 л;

Степень глянца:

Матовая

Цветовой тон:

Белый.

Колеруется обычными колеровочными красками на дисперсионной основе, например CaparolColor  или колеровочными пастами в пастельные тона.

При самостоятельной колеровке смешивать все необходимое для покраски поверхности количество материала, чтобы не было различных цветовых оттенков.

Состав:

Дисперсия акрил-стироловых сополимеров, пигменты, минеральный наполнитель, вода, добавки.

Технология применения

Пригодные подложки:

Может наносится внутри помещений на все пригодные для дисперсионных красок подложки, как например цементно-известковые и гипсовые штукатурки а также гипсокартон и структурные обои.

Подготовка подложки:

После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Структура покрытия:

Objekt Renofix наносятся насыщенным равномерным слоем.

На контрастных, а также сильно или неравномерно впитывающих поверхностях может возникнуть необходимость в грунтовочном окрашивании краской Alpina Renova разбавленной макс. 10% воды.

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности наносить краску методом “сырое по сырому“ за один проход.

Способы нанесения покрытия:

Наносится кистью, валиком или краскораспылителями.

Расход:

ок. 150 мл/кв.м за один проход на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Минимальная температура при применении:

+ 5°С для подложки и окружающей среды. Относительная влажность воздуха меньше 80%

Время высыхания:

При температуре +20°С и относительной влажности 65% поверхность готова к перекрашиваю через 4-6 часов.

Полностью высохшим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится через 3 дня.

При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки соответственно увеличиваются

К сведению потребителя:

Для предотвращения следов от валиков наносить мокрое по мокрому за один проход. Не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с нагрузкой водой.

Пригодные подложки и их подготовка:

Штукатурки групп Р II и PIII

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки групп P IV и P V:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund.

Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью прошлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокопроникающего грунта Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные и гипсокар-тонные панели:

Шлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Впитываюшие влагу панели загрунтовать материалом Capa-Sol LF или глубокопроникающим грунтом Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund или Samtgrund. с водорастворимыми, образуюшие пятна компонентами загрунтовать фильт-руюшим грунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:

Двойное грунтовочное покрытие Capa-Sol LF.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые, малогигроскопичные поверхности обрабатывать без предварительной подготовки.

Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить. На маловпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund.

Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать CapaSol LF.

Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубокопроникающим грунтом Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия клеевыми красками:

Смыть до самой основы. Загрунтовать глубокопроникающим грунтом Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из бумаги:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать глубокопроникающим грунтом Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шабера или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть.

Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой.

Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund.

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты финишной шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel finish в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Указания

Советы по безопасности:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускайте попадания продукта в водоемы. Более подробная информация указана в паспорте безопасности продукта.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.

Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке - 2 года.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или бытовых отходов.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь в сервисное бюро фирмы-изготовителя. Наши специалисты предоставят Вам подробную и предметную консультацию.

Завод-изготовитель:

ООО « СП «ЛАКУФА – ТВЕРЬ»

ул. П. Савельевой ,45

RUS – 170039 Тверь

Тел.  + 7 4822 565871

Факс + 7 4822 565872

e-mail: lacufa-twer@rtkom.ru