ThermoSan

Новая комбинация связующих на основе силиконовой смолы с интегрированными нано-кварцевыми частицами для чистых фасадов.

Обладает свойством оптимального регулирования уровня влажности.

ThermoSan защищает поверхность от воздействия грибка и водорослей.

Техническая информация  № 156

Описание продукта

Область применения:

Краска с решающим преимуществом:

Нано-кварцевые частицы усиливают специальную комбинацию связующих на основе силиконовой смолы, образуют плотную, минерально-твердую трехмерную кварцевую сеть, защищающую от грязи, и тем самым более длительное время сохраняют чистоту фасадов.

ThermoSan предназначен для нанесения покрытий на все минеральные штукатурки и штукатурки на основе синтетических смол, с покрытием и без него.

ThermoSan обладает такими оптимальными физическим свойствами, как высокая степень защиты от дождя и высокая паропроницаемость.  ThermoSan подходит для всех традиционных теплоизоляционных покрытий, покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, силикатной и известково-цементной основе.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом

- атмосферостойкий

- высокая степень водоотталкивания

- защищает поверхность от воздействия грибка и водорослей консервирующей пленкой

- щелочеустойчив, не омыляется

- пропускает СО2

- не образует плёнки, микропористый

- прост в применении

- исправляет мелкие технические трещины в штукатурке

- содержит специальные фотокаталитические пигменты

Упаковка:

Стандарт: 	12,5 л

ColorExpress:	7,5 л и 12,5 л

Характеристики по DIN EN 1062:

Степень глянца: матовая              G3

Толщина сухого слоя:

100-200 мкм                                      Е3

Максимальная величина зерна:

< 100 мкм                                          S1

Паропроницаемость

(величина Sd): 0,05 м (высокая)    V1

Водопроницаемость

(величина w): 0,09 [кг/м2·ч0,5)]

## (низкая)                                             W3

Основа связующего:

Комбинация эмульсии силиконовой смолы и нового гибридного связующего на неорганической / органической основе.

Плотность:

примерно 1,5 г/см3

Цветовой тон:

Белый.

ThermoSan колеруется вручную с помощью полнотоновых красок AmphiSilan.

При колеровании вручную смешайте требуемое количество краски, чтобы избежать различий цветового тона.

При заказе партии продукта одного цветового тона от 100 л колерование по запросу может быть произведено на заводе.

ThermoSan ограниченно колеруется в установке ColorExpress во все ходовые оттенки цветовых коллекций.

Бриллиантовые, интенсивные цветовые тона, например, желтый, оранжевый, красный и т.п., имеют более низкую укрывистость, поэтому при нанесении краски этих цветовых тонов рекомендуется предварительно выполнить покрытие аналогичного, укрывистого, пастельного тона на основе белого цвета. Может потребоваться второй заключительный слой.

Внимание (состояние на момент распечатки):

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Наносить только кистью или валиком.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта: Краски и лаки M-SF01 F

Состав:

Гибридное связующее (органо-силикат / акрилат), силиконовая смола, титандиоксид, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты, пленочный консервант.

Технология нанесения

Предварительная обработка:

При наличии грибка или водорослей обработать поверхность струёй воды под напором с соблюдением местных предписаний. Промыть поверхность продуктом Capatox или FungiGrund и высушить.

Структура покрытия:

Грунтовочное и промежуточное покрытие наносится продуктом ThermoSan, разбавленным макс. на 10% водой. При добавлении макс. 10% продукта AmphiSilan-Tiefgrund LF в большинстве случаев можно отказаться от дополнительного грунтовочного слоя.

Заключительное покрытие наносится продуктом ThermoSan, разбавленным макс. на 5% водой.

Между нанесением покрытий необходимо соблюдать время сушки минимум 12 часов.

Способ нанесения:

Материал наносится кистью или валиком.

После применения рабочие инструменты промыть водой.

Расход:

ок. 150 – 200 мл/м2   на 1 слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5оС для циркуляционного воздуха и подложки.

Время сушки:

При температуре + 20 C и относительной влажности воздуха 65 % через 2-3 часа поверхность сухая от пыли, через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке. Полное высыхание через 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Внимание:

При нанесении покрытия на теплоизоляционные композиционные системы необходимо соблюдать инструкцию BFS № 21.

Во избежание видимых наложений большие поверхности покрывать в технике «мокрое по мокрому» в один приём.

Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные воздействию воды.

Продукт можно наносить только на теплоизоляционные системы, находящиеся в хорошем состоянии. Если покрытие находится в плохом состоянии, мы рекомендуем использовать восстанавливающую систему Capatect-Renovierungssystem для теплоизоляционных систем.

На теплоизоляционные системы с полистирольной изоляцией нельзя наносить грунтовочные материалы с содержанием растворителей, кроме AmphiSilan-Putzfestiger.

При нанесении цветных покрытий величина яркости должна быть > 20.

ThermoSan содержит активные вещества, против действия грибка и водорослей на фасадных поверхностях. Запас активных веществ обеспечивает стойкую, ограниченную во времени защиту, зависящую от условий на объекте, например, от объёма повреждений, влажности и т.п., поэтому мы не может гарантировать предотвращение   появления грибка и водорослей на длительное время. Для предварительной обработки поверхностей с грибковым или водорослевым налетом после чистки можно использовать продукт FungiGrund вместо OptoGrund E.L.F.

На покрытиях темных цветовых тонов механические нагрузки (царапание) могут вызвать появление светлых полос (эффект письма). Это специфической свойство всех матовых фасадных красок. При  воздействии влаги, например, после дождя, эти полосы сами исчезнут.

Подходящие поверхности и их предварительная обработка

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

## Новые и уже существующие теплоизоляционные системы в хорошем состоянии с покрытиями из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, на силикатной, известково-цементной основе (Р II):

Старые штукатурки почистить соответствующим образом (влажная читка). При чистке с помощью струи воды под напором необходимо следить за тем, чтобы температура воды не превышала 60оС, а давление 60 бар. После чистки дать поверхности хорошо высохнуть.

Нанести покрытие ThermoSan в соответствии с типом верхней штукатурки (см. указанные ниже сведения для различных подложек).

## Штукатурки растворных групп Р II и P III или силикатные штукатурки:

Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20оС и относительной влажности воздуха 65 % с добавлением 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.

При нанесении дополнительного грунтовочного слоя CapaGrund Universal снижается риск вымывания извести, поэтому верхнюю штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдерживания 7 дней.

Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

Нормально впитывающие штукатурки можно сразу покрывать продуктом ThermoSan с добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта AmphiSilan-Tiefgrund LF.

На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.

Волокнистые цементные плиты (необработанные):

На гладкие, слабо впитывающие плиты нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Grundierfarbe.

На выветрившиеся, сильно впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой AmphiSilan- Putzfestiger.

Отдельно расположенные плиты обработать также по краям и с обратной стороны.

При нанесении покрытия на асбестоцементные плиты необходимо соблюдать указания инструкции  BFS №14.

На новые, сильно щелочные волокнистые цементные плиты во избежание вымывания извести нанести грунтовочный слой Disbon 481 EP-Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Волокнистые цементные плиты с силикатным покрытием, например, глазалевые плиты:

Проверить несущую способность покрытия. Нанести грунтовочный слой Disbon 481 EP-Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. При нанесении покрытия на асбестоцементные плиты необходимо соблюдать указания инструкции  BFS №14.

## Цементо-древесностружечные плиты:

Из-за высокой щелочности цементо-связанных ДСП для избежания

вымывания извести необходимо нанести грунтовочное покрытие продуктом Disbon 481 EP-Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF (инструкция № 3 абз. 2.2.5).

## Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол или силиконовой смолы:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами.

## Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Загрязненные, мелящиеся покрытия, при соблюдении соответствующих инструкций, промыть струями напорной воды. Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

При другом способе очистки (смывание, чистка щетками, опрыскивание) необходимо произвести грунтование продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.

## Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синт. смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением, при соблюдении соответствующих инструкций.

Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

## Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные минеральными материалами:

## Удалить без остатка путем шлифовки, очистки щетками, соскабливания, смывки струями напорной воды, при соблюдении соответствующих инструкций, или иными пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Кирпичная облицовочная кладка:

Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый  камень или клинкерный кирпич без инородных включений. Кладка должна быть сухой, без трещин и солей.

Нанести грунтовочный слой AmphiSilan- Putzfestiger.

Если после нанесения промежуточного покрытия появляется коричневое окрашивание, необходимо нанести заключительное покрытие продуктом Duparol (ТИ № 150).

Кладка из силикатного кирпича:

Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый  кирпич, не содержащий красящихся веществ, например песка, глины и т.п.  В соединительных швах не должно быть трещин. Осыпающиеся поверхности почистить. Высолы очистить сухой щёткой. Необходимо соблюдать указания инструкции BFS №2.

Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Tiefgrund LF.

## Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтовку Dupa-grund. При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

## Незначительные дефекты:

Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel, а большие изъяны (слой до 20 мм) — предпочтительнее с использованием Histolith Renovierspachtel. Зашпатлеванные места загрунтовать (ТИ № 710 и № 1029).

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисный центр:

Тел.	06154 / 711710

Факс	06154 / 711711

Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de