| Capadecor StuccoDecor DI LUCE Новая шпатлевочная масса для высокоглянцевой гладильной техники. |  |
| --- | --- |
| Описание продукта |  |
| Область применения | Шпатлевочная масса на дисперсионной основе для высокоглянцевого оформления внутренних стенных поверхностей. |
| Свойства продукта | - разбавляется водой, - полупрозрачный, - высокоглянцевая поверхность без дополнительного покрытия, - рациональная и безопасная техника применения, - колеруется автоматически в системе ColorExpress, - хорошо подвергается чистке, - способность к диффузии и сорбции. |
| Упаковка | 2,5 л, 5 л |
| Цветовой тон | Беловатый, полупрозрачный. Колерование: Колеруется автоматически в установке ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов 3D и CaparolColor. Соответствующий список предоставляется по запросу. При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать требуемое количество колерованной краски, чтобы избежать различий цветового тона. При заказе более 100 л одного цветового тона возможно заводское колерование по запросу. |
| Степень глянца | Шелковисто-глянцевая или глянцевая в зависимости от способа нанесения. |
| Хранение | В прохладном месте, но не на морозе. |
| Технические характеристики | - Плотность: ок. 1,45 г/см3 - Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя Sd H2O: ок. 0,06 м |

| Применение |  |
| --- | --- |
| Подходящие подложки | Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3. Поверхности, покрытые штукатурками для внутренних работ и отделанные сухим способом, должны соответствовать уровню качества Q4. |
| Подготовка поверхности | Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. В зависимости от свойств подложки на всю поверхность нанести 1-2 слоя шпаклевкой Caparol-Akkordspachtel-fein (другие шпатлевочные массы не подходят), после высыхания выполнить промежуточную шлифовку. Для выравнивания впитывающей способности и коагулирования пыли нанести грунтовочный слой CapaSol LF. |
| Способ нанесения | Мы рекомендуем наносить продукт протяжным шпателем из нержавеющей стали (двойной пружинный шпатель), чтобы наносить шпатлевку StuccoDecor DI LUCE экономно и рационально. Предварительно обязательно отшлифовать шпатель бумагой для мокрого шлифования (зерно 400-600). StuccoDecor DI LUCE наносится на всю поверхность тонким слоем. Наносите минимальное количество материала. - Соприкасающиеся поверхности покрывать в технике «мокрое по мокрому». - После высыхания удалить шпатлевочные граты. - Второй шпатлевочный слой наносить таким же способом, как и первый. - При этом глянец концентрируется на поверхности. - После короткого времени проветривания или после высыхания необходимо провести протяжным шпателем по поверхности под плоским углом с легким нажимом. - За счет этого получается типичная глянцевая поверхность. Нанести шпатлевку StuccoDecor DI LUCE на всю поверхность тонким слоем. Наносить минимальной количество материала. Соприкасающиеся поверхности необходимо покрывать в технике «мокрое по мокрому». После высыхания удалить шпатлевочные граты. Второй слой шпатлевки наносится так же, как и первый. При этом глянец концентрируется на поверхности. После короткого времени проветривания или после высыхания необходимо провести протяжным шпателем по поверхности под плоским углом с легким нажимом. За счет этого получается типичная глянцевая поверхность. Рекомендации по оформлению: Эффект гладильных техник StuccoDecor DI LUCE достигается за счет завораживающей игры светоотражения от глубоких шпатлевочных слоев и от поверхности. Нанесение дополнительного глянцевого слоя не требуется! При полировке с помощью полировочного диска достигается максимальная степень глянца. За счет варьирования техники работы можно достичь индивидуальной оптики поверхности. Примеры: - венецианская гладильная техника - мраморная гладильная техника - гладильная техника пятнами |
| Расход | ок. 160 – 180 мл/м2 на 2 слоя шпатлевки. Точный расход определяется пробным путем на объекте. |
| Условия применения | Нижний предел температуры при нанесении покрытия: + 5 oС для подложки и циркуляционного воздуха. |
| Время сушки | При температуре + 20 C и относительной влажности воздуха 65 % через 30-60 минут поверхность сухая. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1-2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. |
| Чистка инструментов | Сразу после применения промыть инструменты водой. |
| Указание | Указания по чистке и уходу: Поверхность StuccoDecor DI LUCE может подвергаться чистке, загрязнения можно сразу удалить водой и влажной тряпкой. При этом чистка должна производиться очень аккуратно. Чтобы увеличить устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом Disboxan 450 с помощью мягкой чистой тряпки. Пропорция смешивания: 1 часть Disboxan 450 на 9 частей воды (см. ТИ № 450). При этом цветовой тон становится более интенсивным. |

| Указания |  |
| --- | --- |
| Внимание | Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу. |
| Утилизация | Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы. |
| Код продукта Краски и лаки | M-DF02 |
| Состав | Акрилатный / винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, простые эфиры гликолей, гликоли, эфирный спирт, добавки, консерванты. |
| Техническая консультация | В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом. |
| Сервисный центр | Телефон 0 61 54 /71 17 10 Факс 0 61 54 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de |