Amphisilan-Fassadenputze K зимние

Готовые к применению структурные штукатурки на основе силиконовой смолы.

Рецептура для холодного времени года.

Техническая информация   № 626

- Номер продукта / структура / величина зерна / расход

| Продукт | Структура | Зерно (мм) | Примерный расход (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| AmphiSilan-Fassadenputz K 20 | Структура зернистой штукатурки | 2,0 | 3,2 |
| AmphiSilan-Fassadenputz K 30 | Структура зернистой штукатурки | 3,0 | 4,1 |

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необходимо учитывать зависящие от объекта или обусловленные применением отклонения.

Описание продукта

Примечание:

Данная рецептура не предназначена для нанесения штукатурок при неблагоприятных погодных условиях. С её помощью достигается быстрое образование пленки на поверхности, так что поверхность может быстрее подвергаться нагрузкам (дождь, мороз). Окончательное отвердевание и высыхание происходит в зависимости от погодных условий, как и в обычной рецептуре.

Щелочные подложки, например, армирующие слои на цементной основе, оказывают негативное влияние на эффект ускорения образования пленки.

Нельзя смешивать с обычной штукатуркой.

Обратите внимание на дополнительную информацию в приложении (теплоизоляционные композиционные покрытия с «зимним качеством»).

Область применения:

Готовые к применению, структурируемые штукатурки на основе силиконовой смолы. Применяются в качестве заключительного покрытия для

  - теплоизоляционной системы Capatect-WDV-System B,

  - теплоизоляционной системы Capatect-VHF-System,

  - бетона без покрытия,

  - подштукатурного слоя растворной группы P II + PIII по DIN 18 550,

  - матовых покрытий дисперсионными красками, обладающих несущей способностью,

  - силикатных покрытий, обладающих несущей способностью.

Не подходит для поверхностей с солевыми выцветами, а также для поверхностей из пластмассы или дерева.

Свойства:

- трудно воспламеняемый B1 – DIN 4102

- высокая степень диффузии  водяного пара

- атмосфероустойчивый, водоотталкивающий по DIN 4108

- основа связующего - дисперсия силиконовой смолы

- дифференцированная светостойкая комбинация пигментов, наполнителей и гранулята

- разбавляется водой

- фасадная штукатурка AmphiSilan-Fassadenputz содержит консерванты против грибковых и водорослевых повреждений

- ускоренное образование пленки, поэтому поверхность быстрее может подвергаться нагрузкам

- аммиачный запах

Технические данные:

  - коэффициент водопоглощения

w < 0,2 кг/(м2 · h0,5 ) по DIN 1602

  - толщина воздушного слоя,  эквивалентная диффузии, на Capatect Klebe- и Spachtelmasse 190: макс. 0,4 м по DIN EN ISO 7783-2

Степень глянцевости:

Матовая

Цветовой тон:

Белый

Возможно колерование в заводских условиях согласно карте цветовых тонов CaparolColor или Caparol 3D System.

Другие специальные тона с коэффициентом яркости > 20 на заказ.

(Коэффициент яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композиционной системы).

## Колерование небольших партий возможно с помощью добавления краски CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (ранее Alpinacolor)  или колеров Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Добавлять не более 2% краски, т.к. при большем количестве краски консистенция становится слишком жидкой.

## Консистенция:

Пастообразная

Упаковка:

Ведра 25 кг

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе, максимум 6 месяцев. Необходимо использовать в течение текущего зимнего сезона.

Применять только материал, хранящийся в прохладном месте!

Технология нанесения

Подготовка поверхности

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Покрытия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурками на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью,  полностью удалить.

Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.

Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.

Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить с помощью струи воды под напором  с добавлением специальных чистящих средств при соблюдении административных предписаний.

Структура покрытия

Минеральные армирующие массы необходимо грунтовать исключительно материалом с зимней рецептурой Putzgrund 610 Winter, иначе щелочная подложка помешает ускоренному образованию пленки на верхней штукатурке.

Грунтовка Putzgrund 610 в «зимнем исполнении», применяемая как грунтовочное или промежуточное покрытие, при последующем нанесении колерованной штукатурки должна быть окрашена в тон штукатурки.

Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой должны быть сухими.

Теплоизоляционные системы Capatect-WDVS B и Capatect-VHF:

Новые минеральные массы для армирования:

  - грунтовочный слой Putzgrund 610 Winter.

Новые массы для армирования без цемента:

  - грунтовочный слой не требуется;

  - при длительном времени простоя (напр., в течение зимы)  подверженные атмосферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом Putzgrund 610 Winter.

Бетон без покрытия:

Прочная, обладающая несущей способностью поверхность:

  - грунтовочный слой Putzgrund 610 Winter.

Грубо пористые, с лёгкой осыпью песка, впитывающие поверхности:

  - грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.;

  - промежуточный слой Putzgrund 610 Winter;

Мучнистые поверхности:

  - грунтовочный слой Dupa-grund;

  - промежуточный слой Putzgrund 610 Winter;

## Штукатурки растворных групп Р II и P III:

Новые штукатурки:

  - не обрабатывать в течение 2–4 недель;

  - грунтовочный слой Putzgrund 610 Winter.

Грубо пористые, с лёгкой осыпью песка, впитывающие поверхности:

  - грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.;

  - промежуточный слой Putzgrund 610 Winter.

Сильно впитывающие, мучнистые поверхности:

  - грунтовочный слой Dupa- grund;

  - промежуточный слой Putzgrund 610 Winter;

Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и обладающие несущей способностью:

Слабо впитывающие поверхности:

  - грунтовочный слой Putzgrund 610 Winter.

Загрязнённые, пылящие поверхности:

  - очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний;

  - грунтовочный слой Dupa-grund,  на 20% разбавленный денатурированным спиртом;

  - промежуточное покрытие Putzgrund 610 Winter.

Покрытия, выполненные силикатными красками и обладающие несущей способностью:

Прочные покрытия:

  - очистить сухим или мокрым способом;

  - грунтовочный слой Putzgrund 610 Winter.

Отштукатуренные или бетонные поверхности с трещинами:

  - покрыть материалом Cap-elast

Подготовка материала:

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разбавить макс. 0,5% воды.

Нанесение:

Нанести штукатурку полным слоем вручную с помощью кельмы из нержавеющей стали, снять зернистость. Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой структурировать равномерно по кругу с помощью пластмассового желобка или полиуретановой пластины. Штукатурки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в горизонтальном и вертикальном направлении или по кругу.

Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми структурными дисками.

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка».

Во избежание видимых наложений на каждый пролёт каркаса необходимо поставить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в технике «мокрое по мокрому».

Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из различных партий.

Температура применения / время сушки:

Максимальная температура: в идеале до +8°C, макс. +15°C.

Минимальная температура: +1°C.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%.

Эти параметры должны соблюдаться в процессе сушки на протяжении минимум 5 часов. Только после этого штукатурка с пленкой становится устойчивой к дождю и небольшому морозу до -5°C.

Штукатурка с зимней рецептурой также высыхает за счет физических процессов – образования пленки дисперсии и испарения влаги. Чем ниже температура и чем выше влажность воздуха, тем дольше этот процесс.

Не наносить материал при температуре выше +15оС, при прямом действии солнечных лучей, т.к. материал слишком быстро образует пленку и поверхность нельзя будет структурировать. Время применения материала может сокращаться за счет нагревания подложки или температуры материала, хранящегося в помещении.

Чистка машин и инструментов:

Сразу после применения водой.

Указания

Для защиты от дождя во время высыхания каркас необходимо покрыть  тентом.

Фасадные штукатурки с зимней рецептурой  AmphiSilan-Fassadenputze Winter не предназначены для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как засохшие краски или как бытовой мусор. EAK 08 0112.

Внимание:

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию и в землю.

При попадании в глаза: в течение нескольких минут необходимо промывать глаза с открытыми веками под струей воды. При продолжающейся боли обратиться к врачу.

Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.

Код продукта: лаки и краски M-SF01

См. также следующие ТИ:

Cap-elast

Putzgrund 610 Winter

OptiGrund E.L.F

Dupa-grund

| Почему существуют зимние рецептуры? Во всех паспортах безопасности и соответствующих нормах для применения пастообразных теплоизоляционных композиционных систем существует указание, что при применении и в процессе сушки температура подложки и циркуляционного воздуха не должна опускаться ниже +5оС. Однако по плану часто объект обязательно нужно сдать к концу года независимо от погодных условий. Специально для влажного и прохладного времени года были разработаны ниже указанные продукты с «зимней рецептурой». Однако для данных продуктов также действуют физические закономерности в процессе сушки, поэтому необходимо учитывать следующую информацию. Функции зимних рецептур - Благодаря специальным рецептурным составляющим достигается быстрое образование пленки на поверхности. Уже через 5 часов поверхность устойчива к легкому воздействию дождя или мороза. - Полное высыхание и отвердевание покрытия, как и в обычном продукте, происходит за счет отдачи содержащейся в материале воды, т.е. за счет испарения. Чем ниже температура и чем выше влажность воздуха, тем дольше этот процесс. (Можно сравнить с процессом сушки белья на веревке.) - Испарение содержащейся в покрытии воды несколько замедляется из-за быстрого образования пленки, т.к. вода медленнее испаряется с поверхности, покрытой пленкой (эффект пудинга). Таким образом, совершенно естественно, что штукатурка, уже подсохшая сверху, на протяжении некоторого времени остается мягкой внутри или при появлении утренней росы становится влажной на ощупь. В это время необходимо беречь поверхность от механических нагрузок. - Применение штукатурок с зимней рецептурой не должно быть связано с ожиданием, что материал полностью «схватится» в течение очень короткого времени. C помощью данной рецептуры можно достичь того, что поверхность быстрее станет невосприимчивой к погодным условиям (к дождю). Продукты с зимней рецептурой: Putzgrund 610 AmphiSilan-Fassadenputze K20 und K30 | Указания по применению - Запах аммиака появляется из-за компонентов в рецептуре, вызывающих ускоренное образование пленки. Он может показаться неприятным, поэтому необходимо обеспечить доступ свежего воздуха при применении данного материала. - При перерывах в работе необходимо закрывать упаковку, чтобы предотвратить выделение летучих веществ и образование пленки в упаковке. - Ускоренное образование пленки обусловливает то, что консистенция материала становится более вязкой, а время для структурирования поверхности более коротким, чем у продукта с обычной рецептурой. - Для регулирования консистенции можно добавить максимум 125 мл воды на мешок 25 кг. - Нельзя наносить материал при температуре ниже +1оС и при влажности воздуха более 95%, иначе пленка не образуется. - Идеальная температура составляет от 2 до 8оС. Нельзя наносить материал при температуре выше +15оС или на нагретую поверхность вследствие прямого действия солнечных лучей, т.к. быстрое образование пленки в этом случае не позволит структурировать поверхность надлежащим образом. - Хранить упаковку в прохладном месте, но не на морозе. - Минеральные армирующие массы необходимо грунтовать исключительно материалом с зимней рецептурой Putzgrund 610 Winter, иначе щелочная подложка помешает ускоренному образованию пленки на верхней штукатурке. - Материал, поставленный для конкретного объекта, должен быть использовать в текущем зимнем сезоне, т.е. срок хранения материала составляет максимум 6 месяцев. - Нельзя смешивать продукты с зимней и обычной рецептурами. |
| --- | --- |