Техническая информация № 655

CAPAROL

Концентрат «КапаСол» [CapaSol LF Konzentrat]

Разбавляемая водой, непигментированная специальная грунтовка в концентрированной форме для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Цель применения:

Специальная грунтовка для эгализации твердых пористых, легко или неравномерно впитывающих покрытий. Она прекрасно подходит для обработки пористых, впитывающих покрытий как, например, штукатурка, необожженные строительные кирпичи, пористый бетон, природный камень и гипсокартонные пластины, а также бетон с легким заполнителем, цементосодержащий раствор «дисбокрет» [Disbocret] и шпаклевочные массы, бесшовное покрытие пола из цемента и ангидрита.

Все плотные, гладкие поверхности, как, например, старая покраска или строительные элементы из чистого гипса должны грунтоваться – в зависимости от свойств основания - с помощью таких средств как «Капарол-Тифгрунд ТБ» [Caparol-Tiefgrund TB], «КапаГрунд Универсал» [CapaGrundUniversal] или «Капарол-Хафтгрунд» [Caparol-Haftgrund].

Свойства:

Растворимость в воде, высокая концентрация, отсутствие растворителей, слабый запах,  исключительная продуктивность.

Основа вяжущих  веществ:

Модифицированная основа, водянистая пластмассовая дисперсия.

Плотность:

Приблизительно 1,0 г/см3

Просьба обратить внимание на следующие обстоятельства, связанные с техникой безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует незамедлительно прополоскать их водой. При распылении - не вдыхать распыленную жидкость. Не сливать её в канализацию / водоемы или на землю.

Брызги и пятна удалять с помощью спирта или нитродобавок. Соблюдать осторожность при соприкосновении с синтетическими тканями.

Более подробная информация: см. Инструкцию по технике безопасности.

Складирование:

В прохладном помещении, но при температуре не ниже нуля.

Удаление отходов:

Для вторичной переработки использовать  только совершенно пустую  упаковку. Жидкие минеральные остатки могут - при удалении отходов – подвергаться той же самой процедуре, как и отходы красок на водной основе, как засохшие остатки материалов, как затвердевшие краски или как бытовые отходы.

Продуктовый код по краскам и лакам:

M-GF01

Декларация по содержащимся веществам:

Дисперсия акриловой смолы, вода, аддитивы, консерванты.

Размеры упаковок:

10 литров

Укладка

Предварительная укладка основания:

Основания должны быть свободны от загрязнений и отделяемых частиц, а также сухими.

Обратить внимание на VOB [Правила о выполнении подрядно-строительных работ], часть С, DIN [Германский промышленный стандарт] 18 363, абз. 3.

Обратите, пожалуйста,  внимание на нашу Техническую информацию № 650 «Основания и их предварительная обработка» относительно пригодности различных оснований и относительно необходимости их предварительной обработки.

Укладка:

На нормально впитывающих основаниях – концентрат «КапаСол» [CapaSol LF Konzentrat] разбавить с 3 - 4  частями воды.

Для грунтовки очень сильно впитывающих оснований разбавить концентрат «КапаСол» [CapaSol LF Konzentrat] с 4 - 5 частями воды и наносить его - в случае необходимости – в режиме «влажность-во-влажности» вплоть до полного насыщения. В большинстве случаев, однако,  достаточно одной грунтовки.

Для грунтовки бетона, легкого бетона цементосодержащего раствора «Дисбокрет» [Disbocret] следует разбавлять концентрат «КапаСол» [CapaSol LF Konzentrat] с 2  частями воды.

Грунтовка не должна образовывать плотную блестящую пленку.

Расход:

В зависимости от впитывающей способности и состава основания: приблизительно между 50 – 200 мл/м2.

Более точный объем расхода и степень разбавления следует выявить путем пробы на объекте.

Инструменты:

Посредством кисти или щетки достигается полное, закрепляющее воздействие в ходе обильного нанесения материала. Валик и разбрызгивающие приспособления высокого давления  годятся в меньшей степени.

Грунтовка может наноситься также посредством приборов «Эйрлесс» [Airless].

Укладка посредством приборов «Эйрлесс» [Airless]:

Угол разбрызгивания: 20 - 500

Разбрызгивающее сопло: 0,015’’

Давление впрыска: 60 бар

Непосредственно после использования инструменты следует промыть водой.

Разбавление:

Водой.

Наши температурные пределы при укладке и сушке:

+ 50С для рециркуляционного воздуха и основания.

Время сушки:

При + 200С и 65 % относительной влажности переработка возможна приблизительно через 12 часов.

При более низких  температурах следует придерживаться – соответственно – более длительных периодов сушки.

Следует обратить внимание:

Концентрат «КапаСол» [CapaSol LF Konzentrat] не подходит для вертикальных плоскостей с нагрузкой от воды.

Указания

Техническая консультация

В этом проспекте не представляется возможным рассмотреть все применяемые на практике основания и технические способы их покрытия.

Если производится обработка оснований, не упомянутых в этой Технической информации, то необходимо посоветоваться с нами или с сотрудниками наших филиалов. Мы охотно, подробно и объективно проконсультируем Вас.

Центр по обслуживанию клиентов:

 06154 / 71 17 10

Факс: 06154 / 71 17 11

e-mail: kundenservicesenter@caparol.de

Техническая информация № 655 * Состояние данных: апрель 2007 года

_________________________________________________________________________________________________

Эта Техническая информация составлена на базисе новейшего состояния технических данных и нашего опыта. В связи с многообразием оснований и условий, существующих на объектах, покупатель/пользователь не освобождается от обязанности проверить – на свою ответственность – наши вещества (в соответствии с предписаниями) на их пригодность к предусматриваемой цели применения при конкретных условиях, существующих на  объектах. Эта Техническая информация становится недействительной после публикации нового издания этого проспекта.