| AmphiSilan Tiefgrund LF Специальное грунтовочное средство для наружных поверхностей с водоотталкивающим действием. |  |
| --- | --- |
| Описание продукта |  |
| Область применения | Для нанесения укрепляющих и выравнивающих грунтовочных покрытий на грубо пористые, впитывающие штукатурки с лёгкой песчаной осыпью, а также на кладку из силикатного кирпича. Идеально подходит для применения в системе ThermoSan. |
| Свойства продукта | - со слабым запахом, - не содержит растворителей, - экологически безопасный, - с водоотталкивающими свойствами, - готов к применению, - прост в применении |
| Основа материала | Комбинация полисилоксана и специальной дисперсии синтетического материала. |
| Упаковка | 10 л |
| Технические характеристики | Плотность: 1,0 г/см3 |
| Применение |  |
| Подходящие подложки | Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3. |
| Подготовка поверхности | Информацию о пригодности данного материала для нанесения на различные подложки и об их предварительной обработке можно найти в нашей Технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка». |
| Способ нанесения | Наносится традиционными инструментами: кистью, валиком, распылителем, в том числе безвоздушными распылителями Airless. Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless: Угол распыления: 60˚. Распылитель: 0,029" Давление распыления: 50 бар |

| Структура покрытия | На нормально впитывающие поверхности материал наносится в неразбавленном состоянии. На сильно впитывающие поверхности материал также наносится в неразбавленном состоянии, сильно пропитывая подложку. Грунтовка не должна образовывать закрытую, глянцевую пленку. При добавлении максимум 10% AmphiSilan Tiefgrund LF в материал ThermoSan в большинстве случаев можно отказаться от дополнительного грунтования в данной системе (см. ТИ № 156). |
| --- | --- |
| Расход | Около 150-250 мл/м² в зависимости от свойств подложки. Точный расход определяется при пробном нанесении. |
| Условия применения | Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке: + 5 oС для подложки и циркуляционного воздуха. |
| Время сушки | При температуре + 20 C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. |
| Чистка инструментов | Рабочие инструменты сразу после применения помыть водой. |
| Указание | Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные воздействию воды. Совместимость с другими материалами: Чтобы сохранить специфические свойства материала, его нельзя смешивать или разбавлять другими материалами. |
| Указания |  |
| Внимание | Хранить в недоступном для детей месте. Беречь глаза и кожу от брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть чистой водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. |
| Утилизация | Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы. |
| Граничная величина ЕС для содержания VOC | для данного продукта (кат. А/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л VOC. |
| Код продукта Краски и лаки | M-GF01 |
| Дополнительные сведения | см. паспорт безопасности. |
| Техническая консультация | В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом. |
| Сервисный центр | Телефон 0 61 54 /71 17 10 Факс 0 61 54 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de |