Caparol Fassaden-Feinspachtel

Готовая к применению шпатлёвочная масса на основе синтетических материалов для точных (мелких) работ.

Техническая информация № 710

Описание продукта

Область применения:

Легко тянущаяся шпатлёвочная масса для точных работ -  для исправления мелких дефектов и неровностей в штукатурке, бетоне, для сглаживания и выравнивания неравномерно затёртых отштукатуренных участков, а также для сглаживания бетона.

Максимальная толщина слоя: 1 мм.

Упаковка:

овальные пластиковые ведра

4 кг и 25 кг

Свойства продукта:

  - атмосфероустойчивый, экологически чистый, с приятным запахом

  - снимается «под ноль»

  - прост в применении

  - сильная адгезия с подложкой

Связующее:

Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:

Краски и лаки M-DF02

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, карбонат кальция, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

Технология нанесения

Способ нанесения:

Наносится штапелем или кельмой.

Шпатлёвочные граты необходимо выровнять после лёгкого натяжения.

В высохшем состоянии Caparol Fassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется.

Толщина наносимого слоя:

Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм.

За один рабочий процесс можно наносить слой толщиной до 1 мм.

Шпатлевка Caparol Fassaden-Feinspachtel снимается «под ноль».

Дальнейшая обработка:

При температуре + 20 C и относительной влажности воздуха 65 % Caparol Fassaden-Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности  воздуха это время соответственно увеличивается.

Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости от применяемых далее материалов.

Полностью зашпатлёванные поверхности можно обрабатывать сразу.

Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование материалом Putzgrund 610.

Расход:

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500 – 800 г/м2 и более.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5оС для циркуляционного воздуха и подложки.

Внимание:

На Caparol Fassaden-Feinspachtel нельзя наносить грунтовки, содержащие растворители!

### Подходящие поверхности и их предварительная обработка

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Штукатурки:

Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20оС и относительной влажности воздуха 65 %.

При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.

Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.

На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

## Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струёй напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.

На мучнисто-пылящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

## Цементо-волокнистые плиты (без покрытия):

Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продукта Dupa-Haftgrund.

На выветрившиеся, имеющие осыпь песка, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие продуктом Dupa-grund.

Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы.

## Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Покрытия с меловой осыпью, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций.

Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой Caparol-Putzgrund.

## Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

## На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку Dupa-grund.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисный центр:

Телефон		0 61 54 /71 17 10

Факс		0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de