| Capadecor ArteTwin-Technik Новая эффектная техника шпатлевания для внутренних поверхностей. |  |
| --- | --- |
| Описание продукта |  |
| Область применения | Продукт ArteTwin представляет собой высоко привлекательную многоцветную технику для шпатлевания естественно элегантных внутренних поверхностей. Продукт ArteTwin состоит из специально разработанных, индивидуально комбинируемых компонентов. Благодаря вариативному применению материалов и различной техники нанесения можно создать разнообразные поверхности: от сдержанных до эффектных. Особенность: С помощью специально разработанной кельмы за один приём наносятся минимум два материала (техника Twin). В состав компонентов ArteTwin Basic и ArteTwin Effect входят светло-пигментированные частицы, которые не смешиваются с другими цветными пигментами и создают своеобразную оптику поверхности. Частицы свободно ложатся при нанесении, получается естественная структура поверхности, что является особенностью данной техники. Материал Capadecor ArteTwin защищён патентом (№ ЕР 024253452). |
| Свойства продукта | ### ArteTwin Basic - разбавляется водой - готов к применению - экологически чистый, со слабым запахом - колеруется в системе ColorExpress - может подвергаться чистке - общий допуск строительного надзора, класс строительных материалов, негорючий согласно DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311 #### ArteTwin Effect Silber, Gold - разбавляется водой - готов к применению - экологически чистый, со слабым запахом - может подвергаться чистке Специальная кельма ArteTwin Специально разработанная пластиковая кельма с закруглёнными углами и сменной ручкой. Износившиеся пластины кельмы можно просто заменить. При работе с материалами ArteTwin применяйте только специальную кельму ArteTwin, другие инструменты для шпатлевания не подходят. |
| Основа материала | Акрилатная дисперсия. |
| Упаковка | ArteTwin Basic: 5 л, 10 л ArteTwin Effect Silber, Gold: 2,5 л |

| Цветовой тон | ### ArteTwin Basic Белый укрывистый с белыми частицами плюс примерно 120 цветовых тонов системы Caparol 3D-System – колерование на установке ColorExpress (см. палитру цветовых тонов). #### ArteTwin Effect Silber, Gold Прозрачный белый с серебристыми или золотистыми и белыми перламутровыми частицами. Обзор возможных цветовых тонов: Указания по оформлению поверхностей: Материалы ArteTwin могут комбинироваться различным образом в зависимости от желаемой оптики поверхности и цели дизайна. Примеры: - 2/3 ArteTwin Basic белый и 1/3 ArteTwin Basic колерованный; - 2/3 ArteTwin Basic колерованный и 1/3 ArteTwin Basic колерованный; - 2/3 ArteTwin Basic белый или колерованный и 1/3 ArteTwin Effect gold или silber. Чтобы избежать получения поверхности, раздражающей глаз, желательно выбирать оттенки базиса тон в тон, согласованные по степени яркости. Образцы можно найти в коллекции ArteTwin. ArteTwin Basic колеруется на установке ColorExpress в следующие оттенки цветовой коллекции: AGAVE 90 AMBER 45 AMBER 50 AMBER 55 APRICO 105 APRICO 135 APRICO 5 ARCTIS 35 ARCTIS 50 ARCTIS 55 ARCTIS 60 ARCTIS 65 BAROLO 35 BORDEAUX 45 CITRUS 25 CITRUS 30 CITRUS 75 CITRUS 80 CITRUS 85 COELIN 35 CURCUMA 20 CURCUMA 25 CURCUMA 30 CURCUMA 45 CURCUMA 50 CURCUMA 55 CURCUMA 60 CURCUMA 70 CURCUMA 75 CURCUMA 80 CURRY 10 CURRY 120 CURRY 145 CURRY 15 CURRY 20 CURRY 25 CURRY 5 CURRY 75 CURRY 80 CURRY 85 CURRY 90; GINSTER 110 GINSTER 115 GINSTER 120 GINSTER 50 GINSTER 55 GINSTER 70 GINSTER 75 GINSTER 80 GINSTER 95 GRANIT 10 GRANIT 20 GRANIT 35 GRANIT 45 GRANIT 55 GRANIT 60 GRENADIN 70 JADE 75 JADE 80 LAVENDEL 45 LAVENDEL 5 LAZUR 20 LAZUR 40 MAGMA 50 MAGMA 55 MAGMA 60 MAI 45 MAI 50 MALACHIT 15 MALACHIT 20 MALACHIT 25 MALACHIT 30 MARILL 40 MARILL 70 MARILL 75 MARILL 80 MELISSE 35 OASE 25 PACIFIC 15 PACIFIC 20 PACIFIC 25; PALAZZO 135 PALAZZO 140 PALAZZO 145 PALAZZO 150 PALAZZO 170 PALAZZO 175 PALAZZO 20 PALAZZO 200 PALAZZO 220 PALAZZO 25 PALAZZO 95 PAPAYA 10 PAPAYA 15 PAPAYA 20 PAPAYA 25 PAPAYA 30 PAPAYA 80 PAPAYA 85 PAPAYA 90 PINIE 15 PINIE 20 PINIE 25 PINIE 30 PINIE 45 PINIE 50 PINIE 55 PINIE 80 PINIE 85 PINIE 90 SAPHIR 10 SAPHIR 15 SAPHIR 20 SAPHIR 45 SAPHIR 50 SAPHIR 85 SAPHIR 90 SIENA 130 SIENA 80 SOJA 10 SOJA 15 VIOLA 10 VIOLA 15. |
| --- | --- |
| Степень глянца | ### ArteTwin Basic Тускло-матовая. ArteTwin Effect Silber, Gold Шелковисто-глянцевая металлик. |  |
| Хранение | В прохладном месте, но не на морозе. Начатую упаковку хранить плотно закрытой. |  |
| Применение |  |  |
| Подходящие подложки | Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Кроме того, они должны быть ровными и равномерно структурированными. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3. |  |
| Подготовка поверхности | Указание: Шероховатые и неравномерно структурированные поверхности необходимо выровнять с помощью материалов Caparol Akkord-Spachtel Fein или Mittel, Akkord-Leichtspachtel. Штукатурки растворной группы P I, PII и PIII: На прочные, нормально впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. На впитывающие штукатурки и штукатурки с лёгкой песчаной осыпью нанести CapaSol LF. На штукатурки с сильной песчаной осыпью нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Гипсовые штукатурки и штукатурки растворной группы P IV: ##### Отшлифовать гипсовые штукатурки шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Гипсовые строительные плиты: Отшлифовать шпаклевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки укрепить материалом CapaSol LF. На сильно впитывающие поверхности нанести Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Гипсокартонные плиты: Отшлифовать шпаклевочные граты. Мягкие и отшлифованные участки укрепить материалом CapaSol LF. На сильно впитывающие поверхности нанести Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. На плиты с водорастворимыми, красящимися веществами нанести грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund. См. памятку № 12, часть 2. Бетон: Удалить имеющиеся остатки разделяющих веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы. На сильно впитывающие поверхности нанести Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Покрытия с несущей способностью: На матовые, слабо впитывающие поверхности сразу нанести промежуточное покрытие. Глянцевые и лаковые поверхности сделать шероховатыми, нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Покрытия, утратившие несущую способность: Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия из дисперсионных красок и штукатурок из синтетической смолы, утратившие несущую способность. На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой CapaSol LF. Покрытие на основе минеральной краски, утратившей несущую способность, полностью удалить механическим путем, очистить поверхность от пыли. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Покрытия из клеевых красок: Основательно промыть. Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Грубоволокнистые, рельефные и тиснёные обои из бумаги, непрочно держащиеся обои: Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund ТВ или AmphiSilan-Putzfestiger. Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира: Смыть пятна никотина, сажи или жира водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств, хорошо просушить поверхность. Засохшие пятна от воды почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund (ТИ № 384). Дерево и деревянные материалы: Нанести грунтовочный слой Capacryl Holz-IsoGrund. На плиты, покрытые в заводских условиях меламиновой смолой, нанести грунтовочный слой Capacryl-Haftprimer. Дефектные участки: Выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel , при необходимости загрунтовать. Внимание: При применении материала Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях использовать продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом, не содержащий ароматов. |  |
| Способ нанесения | В основе техники шпатлевания ArteTwin находится возможность использования двух материалов в один приём (техника Twin). Для этого на специальную кельму ArteTwin накладываются два тона ArteTwin Basic или комбинация ArteTwin Basic и ArteTwin Effeсt Gold или Silber и наносятся на поверхность «пятнами» с небольшим давлением. Далее эти пятна могут быть смешаны друг с другом в зависимости от желаемой оптики поверхности. Благодаря этому достигается своеобразие внешнего вида поверхности. Эти действия можно повторить после высыхания первого слоя. Если требуется дополнительный перламутровый эффект, после высыхания первого слоя можно нанести ArteTwin Effeсt Gold или Silber на всю поверхность или выборочно. Для сложно доступных областей, например, для внутренних углов, необходимо применять соответствующие инструменты (мягкие кисти). |  |
| Структура покрытия | Промежуточное покрытие: После соответствующего грунтования нанесите промежуточное покрытие материалами Indeco-plus или Putzgrund 610 белого цвета. Избегайте появления скатывающейся структуры. Внимание: Не наносите ArteTwin непосредственно на щелочные промежуточные покрытия (например, силикатные краски или штукатурки). Заключительное покрытие: Материалы ArteTwin Basic и ArteTwin Effect готовы к применению, они наносятся специальной кельмой ArteTwin. В зависимости от желаемого внешнего вида поверхности материалы могут наноситься одновременно или последовательно после высыхания первого слоя шпатлёвки. Материалы комбинируются различным образом. Соблюдайте, пожалуйста, указания по оформлению поверхностей. |  |
|  | Указания: В зависимости от наносимого количества материала и техники нанесения может появиться более или менее видимая структура. С помощью материалов ArteTwin нельзя достичь полностью гладкой поверхности. Чтобы поверхность была более гладкой и имела большую устойчивость к чистке, на ArteTwin можно нанести Deco-Lasur. Deco-Lasur наносится кельмой ArteTwin без разбавления. |  |
|  | Рабочие шаги Нанесите и выровняйте промежуточное покрытие.; Зашпатлюйте поверхность в соответствии с желаемой оптикой.. Расположите материалы рядом друг с другом на кельме ArteTwin.; После высыхания первого слоя нанесите ArteTwin Effeсt Gold или Silber на всю поверхность или выборочно.. Нанесите материал «пятнами» на небольшом расстоянии друг от друга, изменяя направление.; Специальная кельма ArteTwin. Смешайте пятна.. |  |
| Расход | Грунтовочное шпатлевание ArteTwin Basic: прим. 250 – 300 мл/м2. Грунтовочное шпатлевание ArteTwin Basic и ArteTwin Effeсt: прим. 250 – 300 мл/м2 базового материала и прим. 150 мл/м2 массы Effeсt. Покрытие ArteTwin Effeсt: прим. 50 – 150 мл/м2 в зависимости от техники нанесения. Точная величина расхода может быть определена пробным путём. |  |
| Условия применения | Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 oС для циркуляционного воздуха и подложки. |  |
| Время сушки | При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает примерно через 6 часов. При многослойном нанесении соблюдайте промежуток до 12 часов между отдельными слоями. |  |
| Чистка инструментов | Сразу после применения водой, при необходимости можно добавить моющие средства. |  |

| Указания |  |
| --- | --- |
| Внимание | Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. |
| Дополнительные сведения | см. паспорт безопасности. |
| Утилизация | Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы. |
| Граничная величина ЕС для содержания VOC | для данного продукта (кат. А/l): 200 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 50 г/л VOC. |
| Код продукта Краски и лаки | M-DF01 |
| Состав | ### ArteTwin Basic: Дисперсия акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты. #### ArteTwin Effect Silber, Gold: Дисперсия акриловой смолы, перламутровые пигменты, минеральные наполнители, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты. |
| Техническая консультация | В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом. |
| Сервисный центр | Телефон 0 61 54 /71 17 10 Факс 0 61 54 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de |